CARACTERISTICAS DEL COLECTOR

MODELO: Rf-08

AREA EFECTIVA DE CAPTACION :1,92 m2

POSICIÓN DE TRABAJO: Horizontal

BASTIDOR:

Monobloc constituido de una sola pieza de inoxidable AISI-304

Fondo de inoxidable AISI-304

Dimensiones 2.394 mm x 894 mm x 80 mm

AISLAMIENTO

Lana de roca espesor 50 m.m. densidad media

ABSORBEDOR:

Tipología laminar, circulación en régimen laberíntico

Material inoxidable AISI-304

Presión Trabajo máx. 2,2 bar

Presión de Prueba 4,5 bar

Caudal Recomendado 50 a 60 litros/h m2

Conexiones 3/8” DIN

VIDRIO:

Templado, transmitancia 0,93, de 4mm. espesor.

CIERRES:

Junta de vidrio con bastidor, adaptada en estanqueidad para  temp. en continuo de 245ºC

PESO

En vacío 68 Kg

COEFICIENTES TERMICOS:

Según homologación INTA Nº CA/RPT/445/003/INTA/11-I

Rendimiento óptico = 0,852

a1 = 1,5

a2 = 0,056

Potencia pico por unidad de captador (G = 1.000 W/m2) = 1.677,70 Wp